第02包、野战仓库器材存储设备

野战仓库器材存储设备为1套11个60㎡框架帐篷，主要用于野外条件下存储器材以及仓库仓储人员指挥作业、业务管理。

1 范围

本文件规定了60㎡框架帐篷的的技术要求、检验规则、试验方法及包装储运。

本文件适用于60㎡框架帐篷的制造与验收。

2 引用文件

下列文件中有关的条款通过引用而成为本文件的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本规范，但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 250-2008纺织品、色牢度试验、评定变色用灰色样卡

GB/T 228.1-2010 金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 3917.3-2009纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3920-2008  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3923.1-201纺织品 织物拉伸试验 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 2518       连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 3280       不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4340.1-2009金属材料 维氏硬度试验

GB/T 4436       铝及铝合金管外外形尺寸及允许偏差

GB/T 4437.2     铝及铝合金热挤压管 第2部分：有缝管

GB/T 4666       纺织品  织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668       机织物密度的测定

GB/T 4669       机织物单位长度和单位面积质量的测定

GB/T 4744       纺织织物  抗渗水性测定  静水压试验

GB/T 4745       纺织品  防水性能的检测和评价  沾水法

GB/T 6728       结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 6836       涤纶缝纫线

GB/T 8427       纺织品  色牢度试验  人造光色牢度：氙弧

GB/T 9793       金属和其他无机覆盖层 热喷型 锌、铅及其合金

GB/T 10125      人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 11374      热喷涂涂层厚度的无损测量方法

GB/T 12469      焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级

GB/T 17760      印染布布面疵点检验方法

GB/T 18319      纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法

GB/T 20118      一般用途钢丝绳

GB/T 23315      粘扣带

GB/T 26253-2010 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定

GB 18401        国家纺织品基本安全技术规范

GB 1040.2       塑料拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

GB 12618        开口型扁圆头芯铆钉

GB 50009        建筑结构荷载规范

GB 50205-2001   《钢结构结构施工质量验收规范》

GB 5944         轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

GJB 145A        防护包装规范

GJB 150.11A     军用装备实验室环境试验方法 第11部分盐雾试验

GJB 179A        计数抽样检查程序及表

GJB 182A        军用物资直方体运输包装尺寸系列

GJB 1111-1991   评定变色用草绿色样卡

GJB 1182-1991   防护包装和装箱等级

GJB 1626A-2009  后勤装备标志设计要求

GJB 1765A-2008  军用物资包装标识

GJB 2948        运输装载尺寸与重量限值

GJB 4306-2002   野营住房空间与环境参数限值

GJB 5727        后勤装备高温 低温 湿热 实验室方法

GJB 7390-2012   通用迷彩帐篷布规范

GB 250-2008     纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

JGJ7-2010       《空间网格结构技术规程》

FZ/T 01010      涂层织物涂层粘附强度测定方法

FZ/T 01063      涂层织物  抗粘连性的测定

FZ/T 01004      涂层织物 抗渗水性试验方法（静水压试验）

FZ/T 66311      特种工业用锦丝带、涤丝带

FZ 65002        特种工业用绳带物理机械性能实验方法

FZ 66303        特种工业用锦丝绳、涤丝绳、锦纶绳、锦丝套绳和双层锦丝绳

GB/T 0037-2012  双面涂覆聚氯乙烯阻燃防水布和篷布

QB/T 1130       塑料直角撕裂性能试验方法

QB/T 2173       尼龙拉链

JSB 39         军用锦丝起绒搭扣带

JS3-17-1980    活动三节环

JS3-19-1980    带管三角环

JS3-35-1980    铝篷圈

JS3-82-1980    铁锤

JS3-83-1980    钩桩

JS3-85-1980    三角桩

JS3-126-83     拉绳木板

JS3-118-1980   装具产品尺寸公差

3  要求

3.1 性能

3.1.1 ＃使用性能

主篷空间尺寸公差范围长：±50mm和使用面积见表1，封套尺寸公差范围长：±10mm及使用体积见表2

表1  主篷空间尺寸及使用面积

| 长（m） | 宽（m） | 顶高（m） | 边墙高（m） | 主篷面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 60 |

表2  封存套空间尺寸及使用体积

| 长（m） | 宽（m） | 高（m） | 体积（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | 2.7 | 2.65 | 13.6 |

3.1.2  架设、撤收性能

3.1.2.1 架设时间：8人在30min以内完成架设。

3.1.2.2  撤收时间：8人在30min以内完成撤收。

3.2 可靠性

3.2.1  在规定的使用环境条件下，帐篷使用寿命应不少于3年。

3.2.2  在规定的存储环境条件下，帐篷储存寿命应不少于8年。

3.2.3  帐篷无故障循环架设、撤收次数不少于50次。

3.3  维修性

3.3.1  零部件应具有良好的可达性，便于检查、调整、连接和保养操作。

3.3.2  易损件应采用标准件和通用件，具有良好的安装尺寸与功能互换性，拆装简便，易于更换维修。

3.3.3  零部件平均修复时间应不大于30min。

3.4  环境适应性

3.4.1  低温工作

帐篷在不低于-41℃的环境温度条件下，应能正常架设撤收和使用。

3.4.2  低温贮存

帐篷在-55℃的环境温度条件下贮存，恢复到室温后应能正常架设撤收和使用。

3.4.3  高温工作

帐篷在不高于46℃的环境温度条件下，应能正常架设撤收和使用。

3.4.4  高温贮存

帐篷在70℃的环境温度条件下贮存，恢复到室温后应能正常架设撤收和使用。

3.4.5  ★淋雨

帐篷展开后，经受降雨强度为16mm/h、持续时间为3h的淋雨试验，外篷内表面应无渗漏水现象。

3.4.6  ★雪载

帐篷展开后，经受20cm以上积雪荷载模拟试验；试验过程中帐篷整体结构应保持稳定，试验后篷架杆件和连接件应无永久变形，可继续重复使用。

3.4.7  ★风压

帐篷展开后，在关闭帐篷门及各孔口的状态下，经受10级模拟风载试验；试验过程中帐篷整体结构应保持稳定，试验后篷架、拉绳等无损坏和不出现影响正常使用的永久变形。

3.4.8  盐雾

帐篷金属部件表面应能满足抗腐蚀的要求，经试验后表面不应出现锈蚀、变色、起泡、脱落等现象。

3.5  互换性

3.5.1  同型号帐篷之间的篷架、篷体和配件等具有互换性。

3.5.2  不同型号帐篷之间的三角桩、钩桩、铁锤、维修工具和架设杆等具有互换性。

3.6安全性

3.6.1  帐篷所有布件应无毒性，无异味，应具有阻燃性。

3.6.2  帐篷篷架及金属件外表应无锐边和毛刺，不应对人员产生危害。

3.7 运输性

3.7.1  ＃帐篷总质量≤670㎏、★最大包装件长度2600mm,各包装件结构、尺寸和重量应便于机械装卸，适用于各类运输工具装载运输。

3.8 材料

3.8.1 一般要求

帐篷所用材料应满足国家或行业的相关标准规定，符合本文件的相应要求，经检验合格，并具有合格证书。

3.8.2 帐篷篷体、配件材料

帐篷篷体、配件主要材料应符合表3的规定。

表3 帐篷篷体、配件主要材料要求

| 材料名称 | 使用部位 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 阻燃数码迷彩涂层牛津布 | 外篷体 | 附录A.1--A.3 |
| 高阻隔TPU/PVC复合布及密封拉链 | 封存套 | 附录B.1 |
| 涤纶和丙纶织带 | 篷体 | 附录B.2 |
| 涤纶包芯绳 | 拉绳、篷体 | 附录B.3 |
| 28×3/28×3 涤纶草绿色防水布 | 包装袋、地桩袋 | 附录C.1 |
| 29.5×3涤纶缝纫线 | 篷体、包装袋 | GB/T 6836 一等品的规定 |
| 螺旋拉链 | 包装袋 | QB/T 2173 |
| 粘扣带 | 篷体 | GB/T 23315 |

3.8.3帐篷外篷布采用阻燃数码迷彩涂层牛津布，各项内在质量要求符合附录A中表A.1的规定。数码迷彩斑点林地型迷彩由深绿色、中绿色、黄绿色和黑色四种颜色组成，荒漠型迷彩由枯草色、砂土色、褐土色和土黄色组成，数码迷彩图案和斑点颜色按GJB 7390-2012 表2执行，内表面为银色铝粉涂层，铝粉涂层红外发射率满足表A.1的技术要求。外观质量等级应为合格品，等级评定方法按GJB 7390-2012表3、表4规定执行。

3.8.3.1 ＃色差

帐篷布颜色与A.2规定的标准色差不大于3L*a*b单位。

3.8.3.2＃表面光泽

60°镜面光泽：≤5。

3.8.3.3★耐人工气候老化性

阻燃迷彩帐篷布经500h人工气候老化后，试样性能应满足如下要求：

a）断裂强力：经向：≥1500N；纬向：≥1000N；

b）静水压：≥4.5kPa；

c）色差：与原样色差≤4L*a*b单位；

d）光谱反射特性：老化后每种颜色斑块应符合附录A的限定要求；

e）表面光泽：60°镜面光泽≤5。

3.8.4 篷架材料

篷架主要材料应符合表4的规定。

表4  篷架主要材料要求

| 序号 | 材料名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金管材100*50 | D.1 | 主篷架材料 |
| 2 | 铝合金管材60*40 | D.1 | 主篷架材料 |
| 3 | 铝合金管25*1.5 | D.1 | 门架材料 |
| 4 | 铝合金管18*1.5 | D.1 | 门架材料 |
| 5 | 铝合金管20*1.5 | D.1 | 门架材料 |
| 6 | 铸铝合金 | E.1 | 主篷架接头及底座 |
| 7 | 尼龙大堵头 | D.2 | 门架材料 |
| 8 | 尼龙中堵头 | D.2 | 门架材料 |
| 9 | 尼龙大毂盘 | D.2 | 门架材料 |
| 10 | 不锈钢卡槽 | D.3 | 主篷架材料 |
| 11 | 304不锈钢直片 | D.3 | 门架材料 |
| 12 | 不锈钢钢丝绳 | D.4 | 主篷架及门架材料 |
| 13 | 锁头 | ￠10 | 门架材料 |
| 14 | 收紧器 | / | 主篷架材料 |
| 15 | 不锈钢垫圈 | M8*20*0.8 | 门架材料 |
| 16 | 304不锈钢螺钉 | M4*22 | 门架材料 |
| 17 | 304不锈钢螺母 | M4 | 门架材料 |
| 18 | 尼龙门轴毂盘 | / | 门架材料 |

3.8.5 零部件

3.8.5.1  铝篷圈应符合JS3-35-80的规定。

3.8.5.2三角桩应符合JS3-85-80的规定。

3.8.5.3铁锤应符合JS3-82-80的规定。

3.8.5.4  钩桩应符合JS3-83-80的规定。

3.8.5.5拉绳板应符合JS3-126-80的规定。

3.9 尺寸

3.9.1  展开尺寸

帐篷空间尺寸见表1。

封存套尺寸见表2。

3.9.2拉绳尺寸

拉绳长度尺寸与公差见表5。

表5 拉绳长度尺寸与公差                   单位为毫米

| 拉绳名称 | 长度 |
| --- | --- |
| 两侧拉绳 | 6000±65 |
| 拉升门架两端拉绳 | 30000±200 |

3.10重量

60m2框架帐篷总重量及部件重量见表8、表9。

3.11 颜色

3.11.1  帐篷外篷表面颜色为迷彩色，颜色色差不应低于GB/T250-2008中2.4规定的3级，内表面为银色。

3.11.2  封存套表面应为草绿色，色差不应低于GJB1111-1991中3.4.1规定的3级。

3.12 标志

帐篷的标志设计和质量要求应符合GJB 1626A-2009的规定

3.13 结构组成

3.13.1  帐篷主要由篷架、篷体、封存套和其它配件组成（见图1），帐篷和帐篷之间可以组合使用。

图1 帐篷篷布结构图

图2  套绊连接示意图

取出外篷联接件，找准正中位置（有红色标记）从正中开始向两边通过套绊（见图2）将两主篷一端连接在一起，边联接套绊，边将两边两条尼龙搭扣粘贴好，尼龙搭扣粘结平整贴实。套绊连接方法：将主篷外篷布端部的线带环，穿入外篷联接件边条对应的铝篷圈内，后一个穿过铝篷圈的线带还要穿入前一个线带环并拉紧，环环相扣，连接到主篷两侧底部打活扣扎结。然后逐步支撑起帐篷篷架。

3.13.2  篷架为拱形框架式结构（见图3）。

篷架主要由铝合金管材和铸铝合金等组成，杆件接头及底座全部采用整体铸铝合金，在骨架结构上要留有装置内篷布的结构。

图3 帐篷篷架结构图

3.13.3  封存套由复合面料和密封拉链组成（见图4）。

图4 封存套结构图

3.13.3 帐篷内部容量

每顶帐篷可使用3吨的叉车放置集装箱50个，集装箱的规格900mm*1300m*1300mm（见图5）。

图5 集结装箱尺寸图

3.13.4  篷体由外篷体组成。

3.13.5  配件主要由连接通道、三角桩、钩桩、铁锤和包装袋等组成。

3.13.6  篷体门洞位置应设有用于通道连接的接口，保证帐篷之间连接。

3.14加工质量

3.14.1  篷体

3.14.1.1  篷体拼幅缝应沿帐篷长度方向；篷体的同一部件不应有经纬向混拼。

3.14.2  接缝

3.14.2.1  篷体拼接应采用双针机缝制，线间宽度为7mm±1mm，包压缝方向应利于雨水顺流。

3.14.2.2  篷体布件的接缝表面应平整、光洁，不应有扭曲等现象。

3.14.3  加强

3.14.3.1 篷布与篷架接触部位应在正面采用相同布料加缝双层加强筋。

3.14.4  缝制

3.14.4.1  缝纫针脚密度应为7～9针/25mm。

3.14.4.2  缝纫线路应正、直，针脚大小应均匀，不应有开线、断线、毛漏等缺陷。

3.14.4.3  起止针处应有重线3～4道，长度不少于20mm，断线接头处应补缝长20mm～30mm重线。

3.14.4.4  缝纫的底、面线应松紧适度，凡并走两道线的允许分开1.0mm～1.5mm，但不应扎断缝纫线。

3.14.4.5  各种织带、布带应缝制牢靠，固定缝纫线不应超出带宽，缝纫线应在距线带边1mm～2.5mm范围内，如有断线，应按带的宽度补缝。

3.14.5  防水

3.14.5.1  外篷篷体造成渗漏水的缝纫线缝处内表面应热合胶条，胶条宽度不小于25mm，热合胶条应平直，热合部位不应出现炭化、焦黑等现象,不应有破裂、缺损、起层等缺陷。

3.14.5.2  外篷篷体造成渗漏水的缝纫线缝处外表面应按规定的要求，刷防水胶，涂刷印痕距缝线不小于10mm，不得漏刷、涂层过厚或表面出现结皮现象。

3.14.6 成品

3.14.6.1  篷体布件成品表面应平整、光洁、无扭曲、无抽皱、无破损，尤其是内篷体正反表面不应有明显的污渍、划痕等。

3.14.6.2  篷体布件成品钉缀的织带、绳带或拉链带，钉缀端不应露毛茬，自由端不应出现散头，织带自由端应沾胶、热烫或卷边。

3.14.6.3  篷体布件成品安装的篷圈应无松动、无毛刺、不应损伤布件。

3.14.6.4  篷体布件成品允许存在的各种疵点不应超过表6的规定。

表6 允许疵点

| 疵点名称 | 允许程度 | 允许处数 |
| --- | --- | --- |
| 缝纫跳线 | 每处限1针，相邻两处间不小于50mm | 不 限 |
| 油迹、污渍 | 直径6mm～15mm（外篷） | 限3处 |
|  | 直径4mm～8mm（内篷） | 限2处 |
| 断线 | 重针处允许断1针 | - |
| 残留针眼 | 长度50mm以内且不影响帐篷防水性能 | 限5处 |
| 缝线不直 | 偏差规定线迹3mm以内，长度不大于200mm | 限5处 |
| 出套、反线 | 线迹不超出基本平面，长度不大于100mm | - |
| 掩皮 | 正面不大于3mm，反面不大于5mm | - |
| 线头 | 正面长度不大于10mm，反面长度不大于15mm | - |
| 金属配件锈斑 | 直径0.5mm～1mm（以每个配件计） | 限3处 |
| 篷圈裂口 | 宽1mm～2mm，长3mm～5mm（以每个篷圈计） | 限2处 |

3.14.7热合

3.14.7.1  封存套热合均匀，无明显的漏涂、孔眼、结块、脱层、气泡、死褶和破损等缺陷。

3.14.7.2  封存套热合缝应平整，不应有明显的皱褶、孔隙等缺陷；周边应齐直，不应有明显的扭曲。

3.14.7.3  封存套热合缝抗拉强度、剥离力、抗透水性能，应符合BB 0037-2012中4.4B类的规定。

3.14.8篷架

3.14.8.1  篷架所有零部件尺寸应符合设计图样的规定。各零部件不得残留飞边、毛刺等。零部件装配的相互位置及尺寸应准确，配合应松紧适度。杆件表面处理要求颜色均匀一致。

3.14.8.2  门架杆件组件组装正确，不得交叉混组，应转动自如。锁件安装正确，鞍形垫圈与圆柱销无漏装现象。各杆件应匀直，弯曲度不应大于1/1000。各零部件不得残留飞边、毛刺等。杆件表面做银白色氧化处理，要求颜色均匀一致，镀层厚度11～13μm。

3.14.8.3 铸铝合金件不允许裂纹、凹陷、分层、变形、飞边等缺陷，应符合GB/T26253-2010的规定。

3.14.8.4 钢丝绳无漏装、混组现象。

3.14.8.5管材和堵头连接片之间的铆接应牢固。

3.14.8.6 注塑件不允许有缩孔、冷隔、裂纹、凹陷、气孔、分层、变形、飞边等缺陷。

3.14.9  附件

3.14.9.1  拉绳及拉绳板

3.14.9.2  拉绳两端应沾胶、热烫或缝纫处理后，不应出现散头。

3.14.9.3  拉绳不允许的疵点应符合FZ 66303-1995中3.7.1的规定。

3.14.9.4  拉绳板表面须光滑，不得有裂纹等缺陷，棱角须倒钝。

3.14.9.5  三角桩头部焊接应牢固、均匀，不应出现焊穿、裂缝、夹渣、气孔及砂眼等缺陷。三角桩材质薄厚均匀，不应有棱角。表面涂镀层应附着牢固、均匀，耐磨、耐腐蚀。

3.14.9.6 钩桩表面应光滑，表面涂镀层应附着牢固、均匀，耐磨、耐腐蚀。

3.14.9 .7 包装袋、窗薄膜等配件表面应平整、光洁、无扭曲、无抽皱、无破损，钉缀的织带或拉链带，钉缀端不应露毛茬，自由端不应出现散头。

3.14.9.8 钢丝绳两端头用紫铜管压合固定，铆接牢固。

3.14.9.9 铁锤材料采用45#。表面涂层应附着牢固、均匀，耐磨、耐腐蚀。木把表面光洁，不得有死结。

3.14.10   钢网箱

3.14.10.1  钢网箱按设计图纸加工,尺寸要准确。

3.14.10.2　焊接应采用氩弧焊或CO2保护焊，不得有裂缝、气孔、焊穿、咬边、漏焊、夹渣等缺陷，规定打磨的焊缝必须打磨平整。

3.14.10.3　箱体编织钢丝网按照图纸加工制作，铆接牢固，钢丝头应弯向箱体外侧，防止帐篷装箱划破外包装袋。

3.14.10.4　扣件焊接要牢固可靠，对位准确。

###### 3.14.10.5　钢网箱表面可采用喷漆或喷塑处理，喷漆时底漆采用环氧类防锈漆，涂刷前箱体应除锈、除油。喷塑时，箱体表面须经酸洗、磷化处理后，再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为军绿色。涂层应附着牢固、均匀一致，耐磨、耐腐蚀，不应有漏点、裂纹、脱皮等缺陷。

4 检验规则及方法

4.1  检验分类

本文件规定的检验分类如下：

a) 定型（鉴定）检验（见4.3）；

b) 首件检验（见4.4）。

c) 质量一致性检验（见4.5）。

4.2  检验条件

除另有规定外，应按4.3、4.4规定的条件进行所有的检验。

4.3  定型（鉴定）检验

4.3.1  检验项目和顺序

检验项目和顺序按表7的规定执行。

表7检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 定型 检验 | 首件 检验 | 质量一致性检验 | 要求 章条号 | 检验方法 章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | ● | ● | ● | 5.1 | 4.6.1 |
| 2 | 尺寸 | ● | ● | ● | 3.9 | 4.6.2 |
| 3 | 重量 | ● | ● | ● | 3.10 | 4.6.3 |
| 4 | 加工质量 | ● | ● | ● | 3.14 | 4.6.4 |
| 5 | 淋雨 | ● | ● | ● | 3.4.5 | 4.6.5 |
| 6 | 雪载 | ● | ● | ○ | 3.4.6 | 4.6.6 |
| 7 | 风压 | ● | - | - | 3.4.7 | 4.6.7 |
| 8 | 耐盐雾 | ● | - | - | 3.4.8 | 4.6.8 |
| 9 | 维修性 | ● | - | - | 3.3 | 4.6.9 |
| 10 | 安全性 | ● | ● | - | 3.6 | 4.6.10 |
| 11 | 颜色 | ● | ● | ● | 3.11 | 4.6.11 |
| 12 | 标志 | ● | ● | ● | 3.12 | 4.6.12 |
| 13 | 高温储存 | ● | - | - | 3.4.4 | 4.6.13 |
| 14 | 低温储存 | ● | - | - | 3.4.2 | 4.6.14 |
| 15 | 高温工作 | ● | - | - | 3.4.3 | 4.6.15 |
| 16 | 低温工作 | ● | - | - | 3.4.1 | 4.6.16 |
| 17 | 可靠性 | ● | - | - | 3.2 | 4.6.17 |
| 18 | 架设撤收性能 | ● | - | - | 3.1.2 | 4.6.18 |
| 19 | 材料 | ● | ● | ● | 3.8 | 4.6.19 |
| 注1：●必检项目； -不检项目； ○协商检验项目。 |  |  |  |  |  |  |

4.3.2  受检样品数量

受检样品数量至少为2顶。

4.3.3  合格判据

检验项目全部符合本文件的规定为合格，若有任何一项不符合本文件均不能通过定型检验。

4.4  首件检验

4.4.1  检验项目和顺序

检验项目和顺序按表7的规定执行。

4.4.2  受检样品数量

受检样品为首批全部制品，数量1顶。

4.4.3  合格判据

4.4.3.1 检验项目全部符合本文件的规定为合格，若有任何一项不符合本文件均不能通过首件检验。

4.4.3.2当承制方对不合格品不能现场通过改制、换件等手段迅速纠正其所存在的缺陷时，应停止首件检验，直到缺陷纠正或证明首件产品的质量确已达到了本文件的要求。

4.5  质量一致性检验

4.5.1  检验项目

检验项目和顺序按表9。

4.5.2  组批和抽样

检验批及抽样方案应符合GJB 179A-1996规定，每批应由同型号、同种类、同等级、同尺寸、同结构、且生产条件和生产时间基本相同的单位产品组成。批的构成和批量大小应由负责部门规定和认可。当检验批量大于2000顶时宜分成子批检验，子批数量应基本相等。均采用特殊检查水平S-3和一次正常检验抽样方案，可接受质量水平(AQL，百分不合格品率)为：无致命不合格品，严重不合格品6.5,轻不合格品10。

4.5.3  合格判据

根据样本检验结果和确定的抽样方案进行判断，若不合格品数小于或等于接收数，则判该批检验合格；如不合格品数等于或大于拒收数，则判该批检验不合格。

4.5.4  批处理

对所有检验的不合格批，经过修理或调换成合格品后，再次提交进行正常检验，判定为合格批，若判定为不合格批，由订购方与承制方协商处理。

4.6  检验方法

4.6.1  包装检查

用目测方法对照帐篷包装状态逐件检查。

4.6.2  尺寸参数的测量

按附录F规定的方法，测定下列各项尺寸参数：

a)  帐篷展开外形尺寸（总长、主篷长、主篷宽、主篷高）；

b)  篷内空间尺寸（总长、主篷长、主篷宽、主篷高）；

c)  拉绳尺寸；

d)  包装件尺寸。

4.6.3  重量参数的测量

用刻度为0.1kg的秤称量包装件的重量，并计算总重量，精确至0.1kg。包装件重量要求见表9。

a)  主篷包装件重量；

b)  附件包装件重量；

c)  门架包装件重量；

d)  三角桩、底座、铁锤等重量；

e)  钢网箱重量；

f)  总重量为a）～i）称量结果之和。

4.6.4  加工质量的检查

在灯光或自然光下，用目测方法或测试方法，逐件逐项检查。必要时，可将帐篷展开后，有重点地进行检验。检查时，对发现的外观疵点、缺陷等进行记录。

a) 分别检查所有布件成品的拼幅、热合、接缝、垫筋、贴边或摺边的外观质量；检查热熔胶条和刷防水胶的加工质量；检查所有布件的缝制质量；

b) 分别检查所有拉绳和拉绳板的外观质量；

c) 分别检查篷架的外观和加工质量；

d) 分别检查所有地桩焊接的外观和加工质量；

4.6.5  淋雨试验

按使用说明书架设帐篷，关闭帐篷后，进行降雨强度为16mm/h，持续时间5h的试验。前3h内，目测篷顶有无渗漏现象；5h内，目测篷顶有无滴漏水现象。

4.6.6  雪载试验

根据JGJ7-2010 、GB50205-2001进行荷载计算后，采用拉绳法模拟加载方法进行试验。

4.6.7  风压试验

按3.4.7的要求，根据GB 50009进行荷载计算后，采用拉绳法模拟加载方法进行试验。

4.6.8  耐盐雾试验

按GJB 150.11A规定的盐雾试验法进行，结果按GB 5944中的规定进行评级。

4.6.9  维修性检验

帐篷处于撤收状态时，采用目测和模拟操作相结合的方法，对下列维修性的特性进行逐项检查和评定。

a)  维修的可达性；

b)  易损件的互换性、通用性；

c)  维修使用技术文件的完备性、适用性。

4.6.10  安全性检验

用目测方法和模拟操作方法或相关试验方法，逐项检查和验证帐篷的零部件、附件、备件以及架设好的帐篷安全性的特性。

a)  所有布件无毒性，无异味；

b)  所有金属件外表的平顺性；

c)  帐篷门的设置及所用操作的方便性及可识别性（用模拟操作方法）。

4.6.11  颜色检验

按GB 250-2008、GJB 1111-1991规定的样卡和方法进行对照检验。

4.6.12  标志检验

用目测方法进行检查。

##### 4.6.13  高温贮存

##### 按GJB 5727 进行测试。试验箱（室）内的绝对湿度不超过20g/m3（相当于35℃时50%的相对湿度），温度变化速率应不超过10℃/min。将试验样品放置在正常的试验大气条件下，直至达到温度稳定。将试验样品按要求放置在试验箱（室）内，然后升温到70℃，并保持不变，直至温度稳定。恒温12h后恢复到正常试验条件下，检查受试样品是否有粘结。

##### 4.6.14  低温贮存

按GJB 5727 进行测试。试验箱（室）内的绝对湿度不超过20g/m3(相当于35℃时50%的相对湿度)，温度变化速率应不超过10℃/min。将试验样品放置在正常的试验大气条件下，直至达到温度稳定。将试验样品按要求放置在试验箱（室）内，然后降温到-55℃，并保持不变，直至温度稳定。恒温12h后恢复到正常试验条件下，检查受试样品能否有脆裂。

##### 4.6.15  高温工作

按GJB 5727 进行测试。试验箱（室）内的绝对湿度不超过20g/m3(相当于35℃时50%的相对湿度)，温度变化速率应不超过10℃/min，然后升温到46℃并保持不变。将试验样品按要求放置在试验箱（室）内，反复折叠，检查受试样品是否有粘结。

##### 4.6.16  低温工作

按GJB 5727 进行测试。试验箱（室）内的绝对湿度不超过20g/m3(相当于35℃时50%的相对湿度)，温度变化速率应不超过10℃/min，然后降温到-41℃并保持不变。将试验样品按要求放置在试验箱（室）内，反复折叠，检查受试样品能否有脆裂。

##### 4.6.17  可靠性检验

将帐篷循环架设、撤收50次，在每次循环架设、撤收之后对帐篷进行检查。

a) 篷架的完好性，是否有裂纹、断裂、永久变形等；

b) 篷体的完好性，是否有缝线断裂、篷布撕裂、破洞等。

4.6.18 架设撤收性能

在平坦、干燥的土质场地上，白天无雨的条件下进行。按使用说明书进行操作。从打开包装开始到准备使用为止，记录完成架设作业所需的时间和人数。从卸取部件开始到包装运输状态为止，记录完成撤收作业所需的时间和人数。观测检验架设、撤收的简便性和灵活性以及人员操作的适应能力。

4.6.19  材料检验

检查承制方提供具有计量认证资质的第三方材料检测报告，其各项性能及检验方法应符合3.8的规定。质量一致性检验中，应检查材料采购的品种和数量与实际使用量的一致性，并和检验报告中材料供应商一致。

5 包装与运输

5.1 包装

5.1.1  防护包装

5.1.1.1  帐篷的防护包装应符合GJB 145A中一般要求的规定。

5.1.1.2  帐篷所用的布件钢网箱、袋尺寸应符合产品图样的规定。

5.1.2 装箱

5.1.2.1  帐篷的装箱等级应符合GJB 1182-1991中5.2规定的C级。

5.1.2.2  装箱时应随带产品合格证、产品使用说明书，用透明塑料袋封装后一起装入篷体包装箱里的附件包内。钢网箱采用铅封封箱。

5.1.2.3 帐篷装箱单附在产品使用说明书中，包装数量、重量、尺寸、体积明细见表8、表9。其公差范围：重量（kg），包装箱尺寸（mm）±10。

表8帐篷包装数量明细表

| 序号 | 包装品名 | 零部件名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帐篷包1 | 主 篷 |  | 顶 | 1 |
|  |  | 地 布 |  | 块 | 1 |
|  |  | 包 装 袋 |  | 个 | 1 |
| 2 | 帐篷包2 | 封存套 |  | 顶 | 1 |
|  |  | 包 装 袋 |  | 个 | 1 |
| 3 | 附件包 | 外连接通道 |  | 件 | 1 |
|  |  | 地桩袋 | 三角桩 | 根 | 32 |
|  |  |  | 铁锤 | 把 | 2 |
|  |  |  | 钩桩 | 根 | 8 |
|  |  |  | 地桩袋 | 个 | 2 |
|  |  | 使用说明书 |  | 本 | 1 |
|  |  | 合格证 |  | 张 | 1 |
| 4 | 杆件包装箱 | 接头 |  | 个 | 20 |
|  |  | 底座管 |  | 个 | 8 |
|  |  | 底座 |  | 个 | 8 |
|  |  | 山梁 |  | 根 | 24 |
|  |  | 行梁 |  | 根 | 21 |
|  |  | 十字拉筋（含收紧器） |  | 组 | 18 |
|  |  | 钢网箱 |  | 个 | 1 |

表9帐篷重量、尺寸、体积明细表

| 序号 | 包装品名 | 零部件名称 |  | 单位 | 数量 | 重量（公斤） | 总重量（公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帐篷包1 | 主 篷 |  | 顶 | 1 | 86 | 86 |
|  |  | 地 布 |  | 块 | 1 | 27 | 27 |
|  |  | 包 装 袋 |  | 个 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 116 |
| 2 | 帐篷包2 | 封存套 |  | 顶 | 1 | 25 | 25 |
|  |  | 包 装 袋 |  | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 26 |
| 3 | 附件包 | 外连接通道 |  | 件 | 1 | 5.8 | 5.8 |
|  |  | 地桩袋 | 三角桩 | 根 | 32 | 1.1 | 35.2 |
|  |  |  | 铁锤 | 把 | 2 | 1.3 | 2.6 |
|  |  |  | 钩桩 | 根 | 8 | 0.6 | 4.8 |
|  |  |  | 地桩袋 | 个 | 2 | 0.4 | 0.8 |
|  |  | 使用说明书 |  | 本 | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 附件包装袋 |  | 个 | 2 | 0.6 | 1.2 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 50.5 |
| 4 | 门架 | 门架 |  | 榀 | 2 | 18 | 36 |
|  |  | 门架包 |  | 个 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 40 |
| 钢网箱1.8*0.9*1.1m |  |  |  | 个 | 1 | 62 | 62 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 294.5 |
| 5 | 杆件包装箱 | 山梁 |  | 根 | 24 | 7.5 | 180 |
|  |  | 行梁 |  | 根 | 21 | 2.9 | 60.9 |
|  |  | 十字拉筋（含收紧器） |  | 组 | 18 | 2.2 | 39.6 |
|  |  | 钢网箱2.6*1*0.8m |  | 个 | 1 | 75 | 75 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 355.5 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  | 650 |

5.1.2.4包装箱中包装袋可单件提出使用

表10包装件明细

| 序号 | 部件 | 包装件单件 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢网箱1 | 帐篷包1 | 件 | 1 | 可单独取件 |
| 2 |  | 帐篷包2 | 件 | 1 | 可单独取件 |
| 3 |  | 附件包 | 件 | 1 | 可单独取件 |
| 4 |  | 门架包 | 件 | 2 | 可单独取件 |
| 5 | 钢网箱2 | 山梁 | 件 | 24 | 可单独取件 |
| 6 |  | 行梁 | 件 | 21 |  |
| 7 |  | 十字拉筋（含收紧器） | 件 | 18 |  |

5.1.3  标志

5.1.3.1  标志内容

60㎡框架帐篷产品包装标志应包括以下内容。

a） 名称；

b） 数量：

c） 总质量，kg；

d） 体积，L mm×B mm×H mm；

e） 生产单位；

f） 生产日期；

g） 有效期限；

h） 箱号；

i） 批号；

j） 防护等级。

5.1.3.2  图示标志

5.1.3.2.1 内包装的标志应采用丝网印刷标志。涂料应无腐蚀性,不易褪色、脱落，颜色为白色；应符合GJB 1626A-2009中4 一般要求的规定。

5.1.3 .2.2 钢网箱的标志应采用铭牌标志。铭牌材料为1.0mm厚铝板，表面为黑底白字，外观应整齐、美观，涂漆无气泡、凹凸不平及划伤等现象。

5.2  运输和贮存

5.2.1  运输

5.2.1.1  帐篷包装件在公路、铁路、水路等不同运输方式下，其运输装载尺寸与重量限值应符合GJB 2948 的有关规定。

5.2.1.2  帐篷运输装载时，应在运输工具上合理摆放，摆放平稳，堆码整齐，配装均衡。

5.2.1.3  运输时，应采取适当的限动加固、防冲击、防磨损等措施，防止运输中受到机械损伤，确保运输安全。

5.2.1.4  帐篷包装件储运过程中应以机械化装卸为主。

5.2.1.5  帐篷包装件在运输装卸过程中应注意防雨、防潮、防污，敞运时应加遮盖等防护措施。

5.2.2  贮存

5.2.2.1  长期贮存前，应对外包装、内包装及其内装产品和零备件进行外观检查，保持其清洁，必要时应采取不损伤产品或零备件性能的方法进行清洁和干燥处理。包装容器应处于完好状态。

5.2.2.2  长期贮存时，库内不应存有腐蚀性物品或原料。库内日平均相对湿度不应高于70%，日平均气温不应高于30℃。包装件码垛应与地面隔离至少20cm，适应防潮、通风要求。

5.2.2.3  发运、转运过程中，不应露天存放，可短期存放在简易库或棚库内，并应注意防潮、防雨。

5.2.2.4  受雨淋或受潮后的帐篷包装件及内装零部件不应长期存放，应及时进行晾干、擦干等维护保养后，重新按规定包装贮存。

5.2.2.5  帐篷包装件库存时堆码高度不应高于3.5m。同型产品的同种包装件可码垛在一起，但不应与其它型帐篷、物品包装件混合堆码。

6  说明事项

6.1  预定用途

本文件规定的帐篷，预定用途为大型装备维修、物资储存。

附  录  A

（规范性附录）

帐篷部分材料性能要求

A.1 耐候性阻燃数码迷彩涂层牛津布

耐候性阻燃数码迷彩涂层牛津布的性能要求见表A.1。

A.1  阻燃数码迷彩涂层牛津布内在质量要求

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 质量，g／m2 |  | ≤310 | GB/T 4669-2008 |
| 2＃ | 断裂强力，N | T | ≥3100 | GB/T 3923.1-1997 |
|  |  | W | ≥2600 |  |
| 3＃ | 撕破强力，N | T | ≥270 | GB/T 3917.3-2009 |
|  |  | W | ≥230 |  |
| 4 | 抗粘连性 |  | 无粘连或轻度粘连 | FZ/T 01063-2008 |
| 5＃ | 静水压，kPa | 平整部位 | ≥18 | GB/T 4744-1997 |
|  |  | 折痕部位 | ≥7 |  |
| 6＃ | 阻燃性能，S |  | 续燃时间≤10 | GB/T 5455-1997 |
| 7★ | 耐光色牢度，级 |  | ≥6 | GB/T 8427-2008 |
| 8＃ | 耐摩擦色牢度（干摩），级 |  | ≥4 | GB/T 3920-2008 |
| 9＃ | 铝粉涂层红外发射率 |  | ≤0.7 | GJB7390-2012 |

A.2  斑点颜色参数 ★

| 斑点颜色参数 （CIE L*,a*,b*） | 林地型迷彩 |  |  |  | 荒漠型迷彩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深绿色 | 中绿色 | 黄绿色 | 棕色 | 土黄色 | 砂土色 | 棕色 | 褐土色 |
| L* | 37.77 | 44.96 | 47.05 | 37.72 | 60.75 | 68.18 | 37.72 | 31.93 |
| a* | -4.83 | -11.05 | -12.66 | 6.59 | 5.94 | 2.36 | 6.59 | 0.44 |
| b* | 8.77 | 17.70 | 22.80 | 12.28 | 20.39 | 20.09 | 12.28 | 4.26 |

A.3帐篷布各色斑块的光谱反射特性 ★

A.3.1  帐篷布深绿色斑块的光谱反射率值应符合表A.3.1的限定要求。

表A.3.1  帐篷布深绿色斑块的光谱反射率限定值 ★

| 波长 nm | 反射率 % |  | 波长 nm | 反射率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 |
| 600 | 10.2 | 7.5 | 830 | 47.3 | 37.3 |
| 610 | 10.2 | 7.5 | 840 | 47.2 | 37.2 |
| 620 | 10.5 | 7.7 | 850 | 47.1 | 37.1 |
| 630 | 10.8 | 8.0 | 860 | 47.0 | 37.0 |
| 640 | 11.1 | 8.2 | 870 | 47.4 | 37.4 |
| 650 | 11.5 | 8.5 | 880 | 48.0 | 38.1 |
| 660 | 13.5 | 7.5 | 890 | 47.2 | 37.2 |
| 670 | 14.6 | 8.6 | 900 | 47.3 | 37.3 |
| 680 | 17.7 | 9.7 | 910 | 47.7 | 37.7 |
| 690 | 21.0 | 13.0 | 920 | 47.2 | 37.2 |
| 700 | 24.8 | 16.8 | 930 | 47.5 | 37.5 |
| 710 | 28.1 | 20.1 | 940 | 47.5 | 37.5 |
| 720 | 31.2 | 23.2 | 950 | 47.4 | 37.4 |
| 730 | 34.6 | 26.6 | 960 | 47.3 | 37.3 |
| 740 | 37.9 | 29.9 | 970 | 47.3 | 37.3 |
| 750 | 41.0 | 33.0 | 980 | 47.3 | 37.3 |
| 760 | 44.6 | 34.6 | 990 | 47.2 | 37.2 |
| 770 | 46.2 | 36.2 | 1000 | 47.1 | 37.1 |
| 780 | 47.0 | 37.0 | 1010 | 47.0 | 37.0 |
| 790 | 47.4 | 37.4 | 1020 | 47.0 | 37.0 |
| 800 | 47.4 | 37.4 | 1030 | 46.8 | 36.8 |
| 810 | 47.4 | 37.4 | 1040 | 46.6 | 36.6 |
| 820 | 47.4 | 37.4 | 1050 | 46.4 | 36.4 |

A.3.2 帐篷布中绿色斑块的光谱反射率值符合表A.3.2的限定要求。

表A.3.2  帐篷布中绿色斑块的光谱反射率限定值 ★

| 波长 nm | 反射率 % |  | 波长 nm | 反射率 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上限 | 下限 |  | 上限 |  | 下限 |
| 600 | 12.8 | 9.4 | 830 | 63.6 | 53.6 |  |
| 610 | 13.0 | 9.6 | 840 | 63.7 | 53.7 |  |
| 620 | 13.7 | 10.1 | 850 | 63.6 | 53.6 |  |
| 630 | 14.5 | 10.7 | 860 | 63.3 | 53.3 |  |
| 640 | 15.6 | 11.5 | 870 | 63.3 | 53.3 |  |
| 650 | 17.1 | 12.6 | 880 | 63.9 | 53.9 |  |
| 660 | 19.5 | 13.5 | 890 | 63.4 | 53.4 |  |
| 670 | 21.3 | 15.3 | 900 | 63.5 | 53.5 |  |
| 680 | 24.2 | 16.2 | 910 | 63.7 | 53.7 |  |
| 690 | 26.1 | 18.1 | 920 | 63.1 | 53.1 |  |
| 700 | 26.3 | 18.3 | 930 | 63.4 | 53.4 |  |
| 710 | 30.3 | 22.3 | 940 | 63.5 | 53.5 |  |
| 720 | 33.4 | 25.4 | 950 | 63.2 | 53.2 |  |
| 730 | 37.7 | 29.7 | 960 | 63.2 | 53.2 |  |
| 740 | 42.5 | 40.1 | 970 | 63.4 | 53.4 |  |
| 750 | 48.1 | 37.5 | 980 | 63.5 | 53.5 |  |
| 760 | 54.6 | 44.6 | 990 | 63.2 | 53.2 |  |
| 770 | 58.6 | 48.6 | 1000 | 63.5 | 53.5 |  |
| 780 | 61.1 | 51.1 | 1010 | 63.7 | 53.7 |  |
| 790 | 62.5 | 52.5 | 1020 | 63.7 | 53.7 |  |
| 800 | 63.2 | 53.2 | 1030 | 63.7 | 53.7 |  |
| 810 | 63.5 | 53.5 | 1040 | 64.0 | 54.0 |  |
| 820 | 63.7 | 53.7 | 1050 | 64.1 | 54.1 |  |

A.3.3  帐篷布黄绿色斑块的光谱反射率值符合表A.3.3的限定要求。

表A.3.3  帐篷布黄绿色斑块的光谱反射率限定值 ★

| 波长 nm | 反射率 % |  | 波长 nm | 反射率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 |
| 600 | 14.0 | 10.3 | 830 | 64.1 | 54.1 |
| 610 | 14.2 | 10.5 | 840 | 64.1 | 54.1 |
| 620 | 14.8 | 11.0 | 850 | 63.8 | 53.8 |
| 630 | 15.7 | 11.6 | 860 | 63.9 | 53.9 |
| 640 | 16.9 | 12.5 | 870 | 63.8 | 53.8 |
| 650 | 18.4 | 13.6 | 880 | 63.6 | 53.6 |
| 660 | 20.7 | 14.7 | 890 | 64.0 | 54.0 |
| 670 | 22.6 | 16.7 | 900 | 63.6 | 53.6 |
| 680 | 25.6 | 17.6 | 910 | 63.6 | 53.6 |
| 690 | 27.7 | 19.7 | 920 | 63.5 | 53.5 |
| 700 | 29.9 | 21.9 | 930 | 63.5 | 53.5 |
| 710 | 32.0 | 34.0 | 940 | 63.6 | 53.6 |
| 720 | 35.2 | 27.2 | 950 | 63.6 | 53.6 |
| 730 | 39.6 | 31.6 | 960 | 63.5 | 53.5 |
| 740 | 44.4 | 36.4 | 970 | 63.6 | 53.6 |
| 750 | 49.9 | 41.9 | 980 | 63.8 | 53.8 |
| 760 | 56.3 | 46.3 | 990 | 63.8 | 53.8 |
| 770 | 60.0 | 50.0 | 1000 | 63.9 | 53.9 |
| 780 | 62.3 | 52.3 | 1010 | 64.1 | 54.1 |
| 790 | 63.4 | 53.4 | 1020 | 64.3 | 54.3 |
| 800 | 64.0 | 54.0 | 1030 | 64.5 | 54.5 |
| 810 | 64.0 | 54.0 | 1040 | 64.6 | 54.6 |
| 820 | 64.3 | 54.3 | 1050 | 64.8 | 54.8 |

A.3.4  帐篷布棕色斑块的光谱反射率值符合表A.3.4的限定要求。

表A.3.4  帐篷布棕色斑块的光谱反射率限定值 ★

| 波长 nm | 反射率 % |  | 波长 nm | 反射率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 |
| 600 | 14.1 | 10.4 | 830 | 52.0 | 42.0 |
| 610 | 14.3 | 10.6 | 840 | 51.7 | 41.7 |
| 620 | 14.7 | 10.8 | 850 | 51.6 | 41.6 |
| 630 | 15.1 | 11.2 | 860 | 52.1 | 42.1 |
| 640 | 15.6 | 11.5 | 870 | 52.6 | 42.6 |
| 650 | 16.0 | 11.9 | 880 | 52.1 | 42.1 |
| 660 | 17.8 | 11.8 | 890 | 52.5 | 42.5 |
| 670 | 19.1 | 13.1 | 900 | 53.0 | 43.0 |
| 680 | 22.5 | 14.5 | 910 | 53.0 | 43.0 |
| 690 | 26.2 | 18.2 | 920 | 53.7 | 43.7 |
| 700 | 30.2 | 22.2 | 930 | 54.0 | 44.0 |
| 710 | 33.5 | 25.5 | 940 | 54.5 | 44.5 |
| 720 | 37.1 | 29.1 | 950 | 55.1 | 45.1 |
| 730 | 41.1 | 33.1 | 960 | 55.4 | 45.4 |
| 740 | 44.9 | 36.9 | 970 | 55.7 | 45.7 |
| 750 | 48.3 | 40.3 | 980 | 56.3 | 46.3 |
| 760 | 52.1 | 42.1 | 990 | 56.6 | 46.6 |
| 770 | 53.3 | 43.3 | 1000 | 56.8 | 46.8 |
| 780 | 53.6 | 43.6 | 1010 | 57.0 | 47.0 |
| 790 | 53.5 | 43.5 | 1020 | 57.0 | 47.0 |
| 800 | 53.1 | 43.1 | 1030 | 57.0 | 47.0 |
| 810 | 52.8 | 42.8 | 1040 | 57.1 | 47.1 |
| 820 | 52.2 | 42.2 | 1050 | 57.0 | 47.0 |

A.3.5  帐篷布土黄色斑块的光谱反射率值符合表A.3.5的限定要求。

表A.3.5  帐篷布土黄色斑块的光谱反射率限定值 ★

| 波长 nm | 反射率 % |  | 波长 nm | 反射率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 |
| 600 | 39.9 | 29.5 | 830 | 52.1 | 42.1 |
| 610 | 40.2 | 29.7 | 840 | 51.6 | 41.6 |
| 620 | 40.6 | 30.0 | 850 | 51.1 | 41.1 |
| 630 | 41.0 | 30.3 | 860 | 51.1 | 41.1 |
| 640 | 41.7 | 30.9 | 870 | 50.8 | 40.8 |
| 650 | 42.7 | 31.6 | 880 | 49.9 | 39.9 |
| 660 | 41.2 | 35.2 | 890 | 50.5 | 40.5 |
| 670 | 42.2 | 36.2 | 900 | 49.7 | 39.7 |
| 680 | 44.3 | 36.3 | 910 | 49.5 | 39.5 |
| 690 | 45.1 | 37.1 | 920 | 49.7 | 39.7 |
| 700 | 46.3 | 38.3 | 930 | 49.3 | 39.3 |
| 710 | 47.3 | 39.3 | 940 | 49.3 | 39.3 |
| 720 | 48.7 | 40.7 | 950 | 49.3 | 39.3 |
| 730 | 50.3 | 42.3 | 960 | 49.0 | 39.0 |
| 740 | 51.7 | 43.7 | 970 | 49.1 | 39.1 |
| 750 | 52.7 | 44.7 | 980 | 49.2 | 39.2 |
| 760 | 54.5 | 44.5 | 990 | 49.1 | 39.1 |
| 770 | 54.6 | 44.6 | 1000 | 49.0 | 39.0 |
| 780 | 54.5 | 44.5 | 1010 | 49.0 | 39.0 |
| 790 | 54.3 | 44.3 | 1020 | 49.1 | 39.1 |
| 800 | 53.8 | 43.8 | 1030 | 49.0 | 39.0 |
| 810 | 53.2 | 43.2 | 1040 | 49.0 | 39.0 |
| 820 | 52.7 | 42.7 | 1050 | 49.1 | 39.1 |

A.3.6  帐篷布砂土色斑块的光谱反射率值符合表A.3.6的限定要求。

表A.3.6  帐篷布砂土色斑块的光谱反射率限定值 ★

| 波长 nm | 反射率 % |  | 波长 nm | 反射率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 |
| 600 | 49.2 | 36.3 | 830 | 50.8 | 40.8 |
| 610 | 49.0 | 36.2 | 840 | 50.4 | 40.4 |
| 620 | 49.0 | 36.2 | 850 | 49.9 | 39.9 |
| 630 | 49.0 | 36.2 | 860 | 49.4 | 39.4 |
| 640 | 49.3 | 36.4 | 870 | 49.7 | 39.7 |
| 650 | 49.6 | 36.6 | 880 | 48.7 | 38.7 |
| 660 | 46.5 | 40.5 | 890 | 48.8 | 38.8 |
| 670 | 46.9 | 40.9 | 900 | 48.2 | 38.2 |
| 680 | 48.4 | 40.4 | 910 | 47.8 | 37.8 |
| 690 | 48.8 | 40.8 | 920 | 47.6 | 37.6 |
| 700 | 49.3 | 41.3 | 930 | 47.4 | 37.4 |
| 710 | 49.9 | 41.9 | 940 | 46.8 | 36.8 |
| 720 | 50.4 | 42.4 | 950 | 46.7 | 36.7 |
| 730 | 51.0 | 43.0 | 960 | 46.3 | 36.3 |
| 740 | 51.4 | 43.4 | 970 | 46.0 | 36.0 |
| 750 | 51.7 | 43.7 | 980 | 46.0 | 36.0 |
| 760 | 52.9 | 42.9 | 990 | 45.3 | 35.3 |
| 770 | 52.8 | 42.8 | 1000 | 45.3 | 35.3 |
| 780 | 52.6 | 42.6 | 1010 | 45.1 | 35.1 |
| 790 | 52.4 | 42.4 | 1020 | 45.0 | 35.0 |
| 800 | 52.1 | 42.1 | 1030 | 44.9 | 34.9 |
| 810 | 50.5 | 40.5 | 1040 | 44.6 | 34.6 |
| 820 | 50.2 | 40.2 | 1050 | 44.5 | 34.5 |

A.3.7  帐篷布棕色斑块的光谱反射率值符合表A.3.7的限定要求。

表A.3.7  帐篷布棕色斑块的光谱反射率限定值 ★

| 波长 nm | 反射率 % |  | 波长 nm | 反射率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 |
| 600 | 14.1 | 10.4 | 830 | 52.0 | 42.0 |
| 610 | 14.3 | 10.6 | 840 | 51.7 | 41.7 |
| 620 | 14.7 | 10.8 | 850 | 51.6 | 41.6 |
| 630 | 15.1 | 11.2 | 860 | 52.1 | 42.1 |
| 640 | 15.6 | 11.5 | 870 | 52.6 | 42.6 |
| 650 | 16.0 | 11.9 | 880 | 52.1 | 42.1 |
| 660 | 17.8 | 11.8 | 890 | 52.5 | 42.5 |
| 670 | 19.1 | 13.1 | 900 | 53.0 | 43.0 |
| 680 | 22.5 | 14.5 | 910 | 53.0 | 43.0 |
| 690 | 26.2 | 18.2 | 920 | 53.7 | 43.7 |
| 700 | 30.2 | 22.2 | 930 | 54.0 | 44.0 |
| 710 | 33.5 | 25.5 | 940 | 54.5 | 44.5 |
| 720 | 37.1 | 29.1 | 950 | 55.1 | 45.1 |
| 730 | 41.1 | 33.1 | 960 | 55.4 | 45.4 |
| 740 | 44.9 | 36.9 | 970 | 55.7 | 45.7 |
| 750 | 48.3 | 40.3 | 980 | 56.3 | 46.3 |
| 760 | 52.1 | 42.1 | 990 | 56.6 | 46.6 |
| 770 | 53.3 | 43.3 | 1000 | 56.8 | 46.8 |
| 780 | 53.6 | 43.6 | 1010 | 57.0 | 47.0 |
| 790 | 53.5 | 43.5 | 1020 | 57.0 | 47.0 |
| 800 | 53.1 | 43.1 | 1030 | 57.0 | 47.0 |
| 810 | 52.8 | 42.8 | 1040 | 57.1 | 47.1 |
| 820 | 52.2 | 42.2 | 1050 | 57.0 | 47.0 |

A.3.8  帐篷布褐土色斑块的光谱反射率值符合表A.3.8的限定要求。

表A.3.8  帐篷布褐土色斑块的光谱反射率限定值 ★

| 波长 nm | 反射率 % |  | 波长 nm | 反射率 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 |
| 600 | 8.5 | -- | 830 | 9.3 | -- |
| 610 | 8.5 | -- | 840 | 9.2 | -- |
| 620 | 8.5 | -- | 850 | 9.1 | -- |
| 630 | 8.6 | -- | 860 | 9.0 | -- |
| 640 | 8.7 | -- | 870 | 9.0 | -- |
| 650 | 8.8 | -- | 880 | 9.0 | -- |
| 660 | 8.9 | -- | 890 | 9.1 | -- |
| 670 | 9.0 | -- | 900 | 8.7 | -- |
| 680 | 9.1 | -- | 910 | 9.0 | -- |
| 690 | 9.2 | -- | 920 | 8.5 | -- |
| 700 | 9.3 | -- | 930 | 8.9 | -- |
| 710 | 9.4 | -- | 940 | 8.7 | -- |
| 720 | 9.5 | -- | 950 | 8.5 | -- |
| 730 | 9.6 | -- | 960 | 8.5 | -- |
| 740 | 9.6 | -- | 970 | 8.2 | -- |
| 750 | 9.7 | -- | 980 | 8.2 | -- |
| 760 | 9.7 | -- | 990 | 8.0 | -- |
| 770 | 9.7 | -- | 1000 | 7.9 | -- |
| 780 | 9.6 | -- | 1010 | 7.9 | -- |
| 790 | 9.7 | -- | 1020 | 7.7 | -- |
| 800 | 9.6 | -- | 1030 | 7.8 | -- |
| 810 | 9.5 | -- | 1040 | 7.6 | -- |
| 820 | 9.4 | -- | 1050 | 7.7 | -- |

附  录  B

B.1 高阻隔TPU/PVC复合布及密封拉链

高阻隔TPU/PVC复合布及密封拉链的性能要求见表B.1。

表B.1  TPU/PVC高阻隔复合布及密封拉链内在质量要求

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 质量，g／m2 |  | ≤700 | GB/T 4669-2008 |
| 2★ | 断裂强力，N | T | ≥2100 | GB/T 3923.1-1997 |
|  |  | W | ≥1700 |  |
| 3＃ | 撕破强力，N | T | ≥220 | GB/T 3917.3-2009 |
|  |  | W | ≥190 |  |
| 4★ | 透湿量gm/(㎡•day) （ 38℃ 90%湿度环境下） |  | ≤1.5 | GB/T 26253-22010 |
| 5★ | 密封拉链气密性，Kpa |  | ≥50 | GB/T 4744-2013 |
| 6＃ | 拉链平拉强度，N |  | ≥350 | GBJ2682-96 |

B.2  织带

织带性能要求见表B.2。

表B.2 织带性能参数

| 项 目 | 涤纶带指标参数 |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度，mm | 10±1 | 22±1 | 22±1 | 50±1 | 50±1 | FZ/T 60021 |
| 厚度，mm | 1－0.2 | 1－0.2 | 2－0.2 | 1.2－0.2 | 2－0.2 | FZ/T 60021 |
| 组织 | 人字纹 | 人字纹 | 平纹 | 平纹 | 平纹 | FZ/T 60021 |
| 断裂强力N | 500 | 1400 | 3000 | 3700 | 4500 | FZ/T 60021 |
| 耐磨色牢度 | ≥4级 | ≥4级 | ≥4级 | ≥4级 | ≥4级 | GB/T 3920 |

B.3  涤纶包芯绳

涤纶包芯绳性能要求见表B.3。

表B.3 涤纶包芯绳的性能参数 ＃

| 项 目 | 指标参数 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径，mm | 3.0±0.5 | 6.0±0.5 | FZ 65002 |
| 重量，g/m | ≤11.0 | ≤22.0 | FZ 65002 |
| 断裂强力，N | ≥1000 | ≥5500 | FZ 65002 |
| 断裂伸长率，% | ≤20.0 | ≤15.0 | FZ 65002 |
| 颜色 | 橄榄绿 | 橄榄绿 | FZ 65002 |
| 耐摩擦色牢度，级 | ≥4 | ≥4 | GB/T 3920 |

附  录  C

C.1  28×3/28×3 涤纶草绿色防水布

28×3/28×3 涤纶草绿色防水布性能要求见表C.1。

表C.1  28×3/28×3 涤纶草绿色防水布性能参数

| 项 目 |  | 指标参数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重量，g/㎡ |  | ≤400 | GB/T 4669 |
| 断裂强力，N | 经向 | ≥2400 | GB/T 3923.1 |
|  | 纬向 | ≥2000 |  |
| 撕破强力，N | 经向 | ≥250 | GB/T 3917.3 |
|  | 纬向 | ≥120 |  |
| 耐光色牢度，级 |  | ≥5 | GB/T 8427 |
| 静水压，kPa | 平整部位 | ≥4.5 | GB/T 4744 |

附录D

D.1铝合金管材

铝合金管材为圆管，规格按图纸要求,并符合GB/T 4437.2规定, 其性能指标D.1。管材的断面尺寸及允许偏差应符合GB/T4436中的高精级规定。

表D.1　铝合金管材力学性能

| 名称 | 规格（mm） | 抗拉强度Ｒa （Ｎ/mm2） | 断后伸长率δ（％） | 规定塑性延伸强度Rp0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆管T6＃ | 25*1.5 | ≥295 | ≥8 | / |
| 圆管T6＃ | 18*1.5 | ≥295 | ≥8 | / |
| 圆管T6＃ | 20*1.5 | ≥295 | ≥8 | / |
| 方管★ | 100*50 | ≥250 | ≥10 | ≥250 |
| 方管★ | 60*40 | ≥250 | ≥10 | ≥250 |

D.2 聚酰胺6（6）

聚酰胺6（6）原材料应满足一级品的质量要求，其性能指标见表D.2。

表D.2　聚酰胺6（6）性能指标

| 拉伸强度（Mpa） | ≥58 |
| --- | --- |

D.3 不锈钢板

不锈钢板原材料应符合GB/T3280 的规定要求，其性能指标见表D.3。

表D.3　不锈钢板性能指标

| 钢 号 | 屈服强度δ0.2（Mpa） | 抗拉强度δb（Mpa） | 伸长率δs |
| --- | --- | --- | --- |
| 12Cr18Ni9 | 205 | ≥515 | ≥40 |

D.4 不锈钢钢丝绳

不锈钢钢丝绳应符合GB/T20118一般用途钢丝绳规定的和技术要求，其性能指标见

表D.4。

表D.4　不锈钢钢丝绳性能指标

| 规 格 | 型 号 | 最大破断拉力（MPA） | 最小破断拉力（MPA） |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ3 | 304 | 1670 | 1570 |

附录E

帐篷蓬架接头及底座材质为铸铝合金，其力学性能指标见表E.1

表E.1 接头力学性能指标

| 名 称 | 抗拉强度Ｒa （MPa） | 规定塑性延伸强度（MPa） | 断后延伸率（%） | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底座接头★ | ≥270 | ≥220 | ≤5.5 | GB/T 228.1-2010 |
| 中接头★ | ≥270 | ≥220 | ≤5.5 | GB/T 228.1-2010 |
| 底座★ | ≥270 | ≥220 | ≤5.5 | GB/T 4340.1-2009 |

附  录 F

（规范性附录）

尺寸参数测量方法

F.1  工具

刻度为1mm钢尺或皮尺。

F.2  展开外形尺寸的测量

将帐篷或篷架架设在平坦地面上，关闭帐篷所有开口后进行测量，测量在篷内进行。

分别测量帐篷的总外长、主篷外长、主篷外宽、主篷外高各3次。

F.3 篷内空间尺寸的测量

将帐篷或篷架架设在平坦地面上，测量在篷内进行。

分别测量帐篷的总内长、主篷内长、主篷内宽、主篷内高各3次。

F.4  门、窗、洞口、孔口尺寸的测量

将帐篷架设在平坦地面上，开启各口帘盖后进行。

门、窗、洞口、孔口尺寸在同一等间距测量三次或不同方位分别相应间距取5值计算结果。

F.5  篷架尺寸的测量

将帐篷或篷架架设在平坦地面上，测量内容参见F.2、F.3。

F.6  拉绳长度的测量

拉绳长度测量前，如装有拉绳板，应取下并解开绳端结头，使绳子自然伸直。测量绳子两端头的间距，试样通常不得少于3根，试件少于3根时全部测量。

F.7  包装件尺寸的测量

将包装调整好，在对应部位等间距测量，各尺寸取3值计算结果。

F.8  附件的测量

各附件尺寸在对应部位等间距测量，各件至少取2个试样读数，各尺寸取3值计算结果。

F.9  测量结果

除另有规定外，测量结果取算术平均值。