第09包、装备器材集成保养箱组

装备器材集成保养箱组为陆军仓库库用设备，主要用于各类陆军装备及器材的保养封存。

1 总体要求

装备器材集成保养箱组总体上应满足光学仪器类、电子电气类、橡胶制品类、金属类等不同材质装备及器材的保养、封存技术要求，实现优质、高效、环保的器材清洗保养、封存防护等功能。应采用钢质箱组结构，集装备器材清洗、封存于一体，其中，清洗作业箱1个、作业箱1个，可实现吊装、插装、手动推移及支撑固定等功能；箱组的结构设计应遵循标准化、模块化的设计要求，符合人机工程特点。箱组具有美观结实耐用、使用安全可靠、结构布局合理、操作简单便捷等特点，同时对保障资源无特殊要求，对操作人员无特殊要求。

2 技术性能指标

2.1 清洗技术要求

2.1.1金属器材清洗技术要求

具有良好的润湿、乳化、分散、增溶等作用，去油污、油脂能力强、速度快、工艺简便，不影响器材表面质量。

a)#45钢试片（65±2℃）的清洗能力：≥90%，采用洗油率（重量法），依据JB/T 4323.1-1999；

b)★腐蚀性（70±2℃）：对45钢（4h）和LY12硬铝（2h）的腐蚀性为0级，对HT200铸铁（4h）和H62黄铜（2h）的腐蚀性为1级，依据JB/T 4323.1-1999；

c)#总五氧化二磷(P2O5)含量：≤1.5%，依据GB/T 11893-1989；

d)★pH（15~35℃）：8.0~10.0，依据JB/T 4323.1-1999。

2.1.2光学仪器清洗技术要求

a)对光学仪器表面附着的油污、手汗、灰尘及大气中酸、碱、盐等沉积物具有良好的清洗作用；

b)#对光学仪器腐蚀性小；

c)#绝缘性及阻燃性好；

d)#挥发性好、清洗剂残留少。

2.1.3电子电气清洗技术要求

a)对电子电气表面附着的油污、手汗、灰尘及大气中酸、碱、盐等沉积物具有良好的清洗作用；

b)#对电子电器腐蚀性小；

c)#绝缘性及阻燃性好；

d)#挥发性好、清洗剂残留少。

2.1.4橡胶制品清洗技术要求

a)对橡胶制品表面附着的油污、手汗、灰尘及大气中酸、碱、盐等沉积物具有良好的清洗作用；

b)#对橡胶制品损伤性小；

c)#阻燃性好；

d)#挥发性好、清洗剂残留少。

2.2封存技术要求

2.2.1金属器材封存技术要求

具有优异的防锈性能和润滑性能，适用于金属零件器材表面、金属部件器材内腔的长效封存，器材启封后无需清洗，可直接装车使用。

a)#运动粘度(100℃、mm2/s)：15.0～17.0，依据GB265-88；

b)#运动粘度比（v50/v100）：≤7，依据GB265-88；

c)#闪点（开口）：≥200℃，依据GB267-91；

d)#凝点：≤-15℃，依据GB510-83；

e)★水溶性酸碱：中或碱，依据GB259-91；

f)灰分：≥0.80％，依据GB508-85；

g)★水分：≤痕迹，依据GB260-88；

h)★机械杂质：≤0.02％，依据GB511-88；

i)#湿热试验：45钢（0级）≥20天、H62黄铜和T3紫铜（1级）≥14天，依据GB2361-92；

j)#盐水浸渍（25℃、20h）：45#钢（0级）合格，依据SH/T0025-91；

k)#腐蚀试验（≥7天）：45#钢（0级）合格，H62黄铜和T3紫铜（1级）合格，依据SH/T0080-91。

2.2.2电子电气封存技术要求

a)#对电子电气类器材具有优良的综合防护性能、电接触性能、电绝缘性能和防盐雾性能；

b)#电接触部位电子电气器材湿热试验符合GJB150.9要求；

c)#电接触部位电子电气器材盐雾试验符合GJB150.11要求。

2.2.3橡胶制品封存技术要求

a)对橡胶制品具有抗紫外老化作用，符合GB/T 18950-2003；

b)对橡胶制品具有防霉作用，符合HG/T 4301-2012。

2.3机工具技术要求

2.3.1清洗机工具技术要求

配套除锈工机具，用于金属器材表面除锈。

2.3.2封存机工具技术要求

a)配套防霉剂，用于光学仪器防霉封存；

b)配套多金属材质气相防锈剂，具有较好的气相缓蚀能力，用于电子电气类器材封存；

c)配套除氧剂，吸氧能力好，用于橡胶制品封存；

d)配套干燥剂，吸附量好，用于器材的干燥封存。

2.4结构要求

a)箱组配置：清洗作业箱1个、封存作业箱1个（内部结构如图1所示），作业箱采用一体化集成设计，可实现吊装、插装、手动推移及支撑固定等功能；

b)#清洗作业箱：含箱体、清洗材料及工机具储存抽屉、清洗槽（高度400 mm）及工作台；

c)#封存作业箱：含箱体、封存材料及工机具储存抽屉、油封槽（高度400 mm）及工作台；

d)作业箱外形尺寸（长×宽×高）：1200 mm×1000 mm×1200 mm；

e)作业箱材质：主体不锈钢；

f)材料存储方式：清洗材料、封存材料采用罐装方式，便于取用。

图1 清洗/封存作业箱内部结构示意图

2.5通用质量特性要求

2.5.1保障性

a)保障性研制工作符合GJB 3872《装备综合保障通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求：

箱组性能稳定可靠，配件标准化通用化程度高，维修简便；

★箱组操作使用说明书内容详实（附有技术指导联系电话），无需进行人员专业培训，即可有效指导设备的操作使用及维护保养。

2.5.2环境适应性

a)环境适应性研制工作应符合GJB 4239《装备环境工程通用要求》的有关规定；

b)工作温度：0℃～30℃。

2.6产品包装、贮运要求

按照GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的有关规定和要求执行。

3 技术培训及售后服务

a)#免费保修期：1年；

b)跟踪维修时限：24小时；

c)#售后服务：提供完整使用说明书（纸质和电子光盘），指导用户完成安装调试、使用操作及故障排除，并提供工作日畅通电话，用于电话咨询与技术指导。

4 交货时间

交货时间：6个月。

备注：文中“★”为核心指标，“#”为重要指标。